## Slide 1: Fyzika kondenzovaného stavu
2. prezentace (2024-25)
vazby v pevných látkách

## Slide 2: Vznik kondenzovaného systému
Obrázek převzat z: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017
E0 >> kBT  permanentní (chemická) vazba
E0 ≥ kBT  vazba se může rozpadnout resp. restrukturalizovat vlivem teploty

## Slide 3: Kohezní energie
rozhoduje o tom, zda dojde ke kondenzaci (koheze = soudržnost)
krystal může být stabilní pouze tehdy, je-li jeho celková energie nižší než celková energie atomů (resp. molekul) ve volném stavu
Ekoh > 0 – dojde ke kondenzaci
Ekoh < 0 – nedojde ke kondenzaci
Ekohezní = Evolných atomů - Ekondenzované látkyky

## Slide 4: Energie vazby
Vazebná energie (vazbová energie, energie vazby, kohézní energie) - potenciální energie rovnovážného stavu ideální struktury. Je definována jako energie uvolněná při vzniku soustavy částic, které od sebe byly původně nekonečně vzdálené.
Vazbovou energii udáváme v elektronvoltech na vazbu nebo v J/mol (energie uvolněná při vzniku 1 molu daných vazeb)  při větší vazebné energii jsou k sobě částice pevněji vázány.
Disociační energie – energie potřebná na rozštěpení dané vazby.
(Vazebná, resp. disociační energie se udává pro standardní hodnoty teploty a tlaku.)

## Slide 5: Vazby v krystalech
Typ vazby | Energie (J/mol)
kovalentní | 4-6x105
kovová | 2-4x105
Iontová | 2-4x105
vodíková | 0,2-0,3x105
van der Waalsova | 0,04-0,08x105
T = 300 K → RT  2,5x103 J/mol

## Slide 6: Periodická soustava prvků
MFP paper s.r.o., Přerov, ČR

## Slide 7: Iontová vazba
elektrostatická interakce mezi kladnými a zápornými ionty
Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017

## Slide 8: Hustota elektronového rozdělení v základní rovině NaCl
Schoknecht G.: Z. Naturforschg. 12a (1957) 983.

## Slide 9: Energetická bilance vazby Na-Cl
Na + 5,14 eV  Na+ + e-
e- + Cl  Cl- + 3,61 eV
Na+ + Cl-  Na+Cl- + 7,9 eV
ionizační energie
elektronová afinita
kohezní energie
7,9 eV - 5,1 eV + 3,6 eV = 6,4 eV

## Slide 10: Elektronová afinita a ionizační energie
elektronová afinita - energie uvolněná při získání elektronu atomem
ionizační energie – energie potřebná k odtržení elektronu od atomu
zdroj: Wikipedie

## Slide 11: Mřížková energie iontových krystalů
 Max Born - 1910
Max Born (1882-1970)
Nobelova cena (1954)
- za zásadní výzkum v kvantové mechanice, zejména za statistickou interpretaci vlnové funkce
elektrostatická (coulombovská) energie
odpudivá (repulsní) energie
n  9 – určeno z měření stlačitelnosti krystalů

## Slide 12: Madelungova (elektrostatická) energie
Erwin Madelung (1881-1972)
→ hlavní příspěvek k vazební energii iontových krystalů
→ o tom, která struktura bude stabilní pro konkrétní sůl rozhoduje velikost příspěvku Madelungovy a repulsivní energie ke kohézní energii (je nutné uvážit příspěvky vyšších řádů)
→ důležité je znát velikost Madelungovy konstanty
prakticky použitelné metody výpočtu Madelungovy konstanty:
P. P. Ewald (1921), H. M. Evjen (1932)
E. Madelung, Physik Z. 19 (1918) 524.
P.P. Ewald, Ann. Physik 64 (1921) 253.
H.M. Evjen, Phys. Rev. 39 (1932) 675.

## Slide 13: Madelungova energie pro krystal NaCl
tento iont je obklopen: 6 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti R 12 (stejně nabitými) ionty ve vzdálenosti 8 (opačně nabitými) ionty ve vzdálenosti atd.
Madelungova konstanta
NaCl  = 1,747558…
CsCl  = 1,762670
ZnS (sfalerit)  = 1,6381
ZnS (wurtzit)  = 1,641
další struktury:

## Slide 14: Struktura chloridu sodného
Cl-
Na+
báze
mřížka fcc
NaCl (a=0,56 nm), LiH (a=0,41 nm), KCl, PbS, AgBr, MgO, MnO, KBr

## Slide 15: Struktura chloridu cesného
báze
prostá kubická mřížka (sc)
CsCl (a=0,41 nm)
CuPd (a=0,29 nm)
CuZn (a= 0,29 nm) LiHg (a=0,33 nm)
BeCu (a=0,27 nm)

## Slide 16: Vazebná energie v KCl
Kittel Ch.: Introduction to Solid State Physics. Eight Edition, Willey International Edition 2005.

## Slide 17: Vlastnosti iontových krystalů
v mezerách mezi ionty je velmi malá hustota elektronů
iontová vazba je nenasycená (počet iontů, které se navzájem přitahují není omezený, koordinační číslo > chem. mocenství)
iontová vazba je nesměrová (elektronová hustota iontů má zhruba kulovou symetrii)
iontové krystaly se rozpouštějí v polárních rozpouštědlech
„síla“ iontové vazby závisí na vzdálenosti středů iontů a na jejich náboji (např. Na+-Cl- slabší vazba než Mg2+-O2-)
iontové krystaly: tvrdé, křehké, dobře štěpné, vysoký bod tání (např. MgO...2852 °C, BaO...1923 °C, NaCl...801 °C, KCl...790 °C), malá teplotní roztažnost
elektricky nevodivé krystaly
pro viditelné světlo jsou iontové krystaly většinou propustné

## Slide 18: Van der Waalsova interakce
Johannes Diderik van der Waals (23.12.1837 – 8.3.1923)
1910 – Nobelova cena (za práci o stavové rovnici plynů a kapalin)

## Slide 19: Lenard – Jonesův potenciál

## Slide 20: Mezimolekulární (mezičásticový) potenciál (resp. potenciální energie)

## Slide 21: Molekuly s nulovým celkovým elektrickým nábojem
interakce mezi permanentními dipólovými momenty molekul
interakce mezi permanentním dipólovým momentem jedné molekuly a mezi indukovaným dipólovým momentem druhé molekuly
interakce mezi molekulami (atomy) bez dipólového momentu
překryvová interakce
přitažlivá interakce
odpudivá
interakce

## Slide 22: Permanentní dipólové momenty
těžiště kladných a záporných nábojů molekuly nejsou totožná (ať je molekula ve vnějším elektrickém poli, nebo ne)
tzv. polární molekuly
el. pole molekuly je podobné poli elementárního dipólu (E  r -3)
 – dipólový moment r – vzdálenost molekul  0 – permitivita vakua
energie příslušná interakci silového působení dvou molekul (párová interakce)

## Slide 23: Interakce polární a nepolární molekuly - Petrus Josephus Wilhelmus Debye (1920)
 - polarizovatelnost molekuly (jak snadno se deformuje elektronový obal v el. poli)

## Slide 24: Interakce mezi nepolárními molekulami
Fritz Wolfgang London (1930)
h – Planckova konstanta
 – polarizovatelnost molekuly
 0 – frekvence „zástupných“ oscilátorů
(disperzní interakce)
Interakce je založena na mžikových dipólových momentech

## Slide 25: Krystaly inertních plynů
 | a (nm) | Ekoh (eV/atom) | Tt (K) | Uioniz (eV)
He | - | - | - | 24,58
Ne | 0,313 | 0,002 | 24 | 21,56
Ar | 0,376 | 0,080 | 84 | 15,76
Kr | 0,401 | 0,116 | 117 | 14,00
Xe | 0,435 | 0,17 | 161 | 12,13

## Slide 26: Kovalentní vazba
Charles Kittel: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.
Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.
důležitou roli hrají tzv. nepárové elektrony (tj. elektrony, k nimž v tomtéž atomu neexistuje elektron s opačným spinem)
výměnné síly

## Slide 27: Kovalentní vazba
 - vazba
 - vazba

## Slide 28: Kovalentní vazba
C6Cl2N4S3 (řez elektronovou deformační hustotou)
vrstevnicový interval je 50 e/nm3.
- struktura křemíku

## Slide 29: Vlastnosti kovalentní vazby
směrovost (vazba se uskutečňuje pouze pod určitými úhly, elektronová hustota je největší ve směru spojnice atomových jader)
nasycenost (každý atom se váže max. s tolika atomy, jako je jeho mocenství)
malá koordinační čísla
krystaly: - nevodivé do vysokých teplot - polovodiče - vysoká tvrdost - vysoký bod tání (diamant...3550 °C, Si...1400 °C, Ge...958 °C, SiC (karborundum)...2600 °C) - nerozpustné v běžných kapalinách - tetraedrické uspořádání atomů - vazba stejných atomů - rovnoměrné rozložení elektrických nábojů (nepolární vazba) - vazba mezi různými atomy – nerovnoměrné rozložení sdílených elektronů; permanentní dipól (polární vazba)

## Slide 30: Kovová vazba

## Slide 31: Vlastnosti kovové vazby
nenasycená vazba
vazební elektrony přechází od atomu k atomu
izotropní vazba
vysoká koordinační čísla (8 a 12)  vysoká hustota uspořádání (68 % a 74 %)
dobrá elektrická a tepelná vodivost
lze měnit polohové uspořádání atomů, aniž by se krystal porušil (dobrá kujnost a tažnost některých kovů)
volné elektrony pohlcují a emitují světlo všech vlnových délek
vazebné energie typicky (1-2) eV/atom (ale např. Hg...0,7 eV/atom  Tt = -38,83 °C; W...8,8 eV/atom  Tt = 3410 °C)

## Slide 32: Vazby v kovech
alkalické kovy – téměř čistě kovová vazba (kladné ionty v téměř homogenním „moři“ záporného náboje)
přechodové kovy (a v periodické tabulce bezprostředně navazující)  kovová vazba  vazba elektronů z vnitřní slupky (velké slupky d)  kovalentní a van der Waalsova interakce iontových zbytků (např. Fe, W – d-elektrony podstatně přispívají k vazebné energii)

## Slide 33: Vodíková vazba (vodíkový můstek)

## Slide 34: Příklad spolupůsobení dvou vazeb
Grafit
kovalentní
vazba
Van der Waalsova
vazba
hBN

## Slide 35: Halogenová vazba
zvláštní druh nekovalentní interakce
objevena relativně nedávno při studiu struktury krystalů halogenidových sloučenin
s uvážením elektronegativit (např. halogen – uhlík, kyslík) a Coulonbova zákona by neměla vazba existovat
důvodem je tzv. -díra
(budoucí) aplikace v medicíně
Vlastnosti: velmi směrová vazba, její síla roste s atomovým číslem příslušného halogenu (v řadě Cl  Br  I), fluor na organických sloučeninách nevykazuje -díru, vazbu lze „ladit“ chemickým okolím halogenu