## Slide 1: Fyzika kondenzovaného stavu
3. prezentace
(Difrakce RTG záření na krystalech)

## Slide 2
W. C. Roentgen (1895)

## Slide 4: 8. 7. 1912
Walter Friedrich Paul Knipping

## Slide 5: Difrakce na rovinné mřížce

## Slide 6: Laueho rozptyl

## Slide 7: Braggův rozptyl
William Henry Bragg (1862-1942)
William Lawrence Bragg (1890-1971) Nobelova cena - 1915
n = 0,1,2,3,…
- řád reflexe
Reflexe n-tého řádu na souboru rovin (hkl) o mezirovinné vzdálenosti dhkl je ekvivalentní reflexi prvního řádu na souboru rovin (nh nk nl).

## Slide 8: Spektrum Mo rentgenky (Leybold)

## Slide 9
Vznik charakteristického RTG záření
Valenční pás

## Slide 10:  - filtr
I – intenzita svazku zeslabeného absorpcí
I0 – intenzita dopadajícího záření
x – tloušťka vrstvy absorbující látky  – lineární absorpční koeficient / - hmotnostní absorpční koeficient
Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie. SNTL, Praha 1987.

## Slide 11
anoda |  (K1)/pm |  (K2)/pm | (K) * | UA /kV ** | -filtr
Cu | 154,056 | 154,439 | 154,184 | 8,98 | Ni
Mo | 70,930 | 71,359 | 71,073 | 20,00 | Zr
Co | 178,897 | 179,285 | 179,026 | 7,71 | Fe
Fe | 193,600 | 193,998 | 193,736 | 7,11 | Mn
* vážený průměr složek K1, K2
** budicí napětí
Nejběžnější rentgenky:
Vlastnosti rentgenek

## Slide 12: Laueho metoda
Kraus I.:Max von Laue a jeho objev difrakce rentgenového záření na krystalech. Čs. Čas. Fyz. 62 (2012) 248-252.

## Slide 13: Metoda otáčivého krystalu

## Slide 14: Debye - Scherrer

## Slide 15: Reciproká mříž
dodatek ke geometrickému popisu struktury krystalických látek

## Slide 16: Konstrukce reciproké mříže

## Slide 17: Objem primitivní buňky

## Slide 18: Základní translační vektory reciproké mřížky
Kr - reciproká konstanta
„praktické hodnoty“ Kr:
1nebo 2

## Slide 19: Přímá a reciproká mříž

## Slide 20: Ewaldova konstrukce
Převzato: Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

## Slide 21: Difraktovaná vlna
Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie. SNTL, Praha 1987.

## Slide 22: Elektronový mikroskop
mikroskop
difraktograf

## Slide 23: Schéma transmisního elektronového mikroskopu
Karlík M.: RMF 72 (1995) 217